Форма  № Н - 3.04

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра фізики твердого тіла

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

та інформатизації

___________ Кухарський В.М.

«______»______________2016 р.

## РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІЗИКА ФЕРОЇКІВ

галузі знань 0402 Фізико-математичні науки

напряму підготовки 105 Прикладна фізика

фізичного факультету

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2016

Фізика фероїків. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 105 Прикладна фізика фізичного факультету.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. — 8 с.

Розробник:

Капустяник В.Б.-  д-р фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри фізики твердого тіла

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики твердого тіла

Протокол № 1 від «30» серпня 2016 р.

Завідувач кафедри фізики твердого тіла _______________________ (Капустяник В.Б.)

«_____»___________________ 2016 р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки 105 Прикладна фізика

Протокол № ___ від.  «____»________________2016 р.

«_____»________________2016 р.  Голова     _______________(Миколайчук О. Г.)

(Капустяник В.Б., 2016

# Опис навчальної дисципліни

# (Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Фізика фероїків»)

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |
| --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання |
| Кількість кредитів — 3 |  | Нормативна |
| Модулів — 1 | Напрям підготовки 105 Прикладна фізика | Рік підготовки: 4-й |
| Змістових модулів — 2 |  |  |
|  |  | Семестр 7-й |
| Загальна кількість годин — 90 |  |  |
|  |  | Лекції 24 год. |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних — 3 самостійної роботи студента — 4,5 | Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр |  |
|  |  | Практичні - |
|  |  | Лабораторні 24 год. |
|  |  | Самостійна робота 54 год |
|  |  | Вид контролю: залік |

# Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс фізики фероїків є одним з найважливіших розділів фізики твердого тіла.

Мета курсу: ознайомити студентів з основними закономірностями та поняттями фізики фероїків, ознайомити з різними типами фазових переходів, методами дослідження прояву фазових переходів і просторової модуляції в оптичних і електрофізичних властивостях фероїків, надати інформацію про можливості практичного застосування фероїків, в тім числі, наноструктурованих.

Основні завдання курсу:

а) розглянути основні поняття і теоретичні основи фізики фероїків;

б) розширити науковий світогляд студентів;

в) виробити навички до самостійної роботи з вирішення як наукових, так і прикладних задач, пов’язаних із застосуванням фероїків.

За підсумками вивчення курсу студент повинен

знати:

- основні теоретичні питання, викладені в лекційному курсі;

- мати уяву про сучасний стан знань щодо термодинамічної теорії фазових переходів, їхніх оптичних і електрофізичних властивостей і перспектив практичного застосування.

вміти:

- використовувати отримані знання на практиці при вивченні фазових переходів у фероїках, дослідженні їхньої доменної структури, спонтанної поляризації та інших фізичних характеристик.

Вивчення курсу «Фізики фероїків» ґрунтується на знаннях студентів, одержаних при вивченні загальних та спеціальних дисциплін: «Механіка», «Електрика і магнетизм», «Молекулярна фізика», «Оптика», «Атомна і ядерна фізика», «Квантова механіка», «Фізика твердого тіла», «Фізика і техніка низьких температур», «Програмування і математичне моделювання», «Математичний аналіз», а також низки спецкурсів вільного вибору, в яких розглядаються проблеми, пов’язані з оптичною спектроскопією.

# Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1. Термодинамічна теорія фазових переходів

Тема 1. Основні типи фазових переходів

- Класифікація фероїків.

- Основні типи фазових переходів у фероїках.

- Власні і невласні фазові переходи.

- Фазові переходи першого і другого роду.

- Фазові переходи типу діелектрик-метал.

Тема 2. Термодинамічна теорія фазових переходів

- Теорія Ландау.

- Термодинамічна теорія сегнетоелектричних фазових переходів.

- Феноменологічний опис фазових переходів в сегнетоеластиках.

- Методи дослідження доменної структури у фероїках.

Тема 3. Природа неспівмірних фаз у фероїках

- Кристали з неспівмірною фазою.

- Кристалографічний опис неспівмірних структур.

- Вектор неспівмірної модуляції.

- Ефект термічної пам’яті.

Змістовий модуль 2. Застосування фероїків

Тема 4. Основні напрями використання фероїків і споріднених матеріалів

##### Застосування сегнетоелектриків і споріднених матеріалів.

##### П’єзоелектричний ефект. Сегнетоелектрична п’єзокераміка.

##### Найважливіші характеристики феро- і антиферомагнетиків. Основні напрями застосування феромагнітних матеріалів.

##### Технологія отримання і перспективи застосування наноструктурованих фероїків.

##### Мультифероїки.

4. Структура навчальної дисципліни

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |
| --- | --- |
|  | Денна форма |
|  | Усього | у тому числі |
|  |  | Л | п | Лаб | Інд | Ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МОДУЛЬ 1 |
| Змістовий модуль 1. Термодинамічна теорія переходів |
| Тема 1. Основні типи фазових переходів | 10 | 2 | - | 2 |  | 6 |
| Тема 2. Термодинамічна теорія фазових переходів | 21 | 6 | - | 6 |  | 10 |
| Тема 3. Природа неспівмірних фаз у фероїках | 18 | 4 | - | 4 |  | 10 |
| Разом – зм. модуль 1 | 49 | 12 | - | 12 |  | 26 |
| Змістовий модуль 2. Застосування фероїків і споріднених матеріалів |
| Тема 4. Основні напрями використання фероїків і споріднених матеріалів | 41 | 12 | - | 12 |  | 16 |
| Разом – зм. модуль 2 | 41 | 12 | - | 12 |  | 16 |
| Усього годин | 90 | 24 | - | 24 |  | 42 |

6. Теми практичних занять

Практичні заняття в курсі не передбачені.

7. Теми лабораторних  занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вивчення доменної структури фероїків оптико-поляризаційним методом. | 6 |
| 2 | Вивчення доменної структури фероїків методом атомно-силової мікроскопії. | 4 |
| 3 | Дослідження поведінки діелектричної проникності кристалів в околі сегнетоелектричного фазового переходу | 6 |
| 4 | Дослідження п’єзоелектричного ефекту в п’єзокераміках | 4 |
| 5 | Дилатометричні дослідження фазових переходів у кристалах | 4 |
|  | Разом | 24 |

8. Самостійна робота

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Класифікація фероїків. Основні типи фазових переходів у фероїках. | 6 |
| 2 | Теорія Ландау. Термодинамічна теорія сегнетоелектричних фазових переходів. Феноменологічний опис фазових переходів в сегнетоеластиках. Методи дослідження доменної структури у фероїках. | 4 |
| 3 | Власні і невласні фазові переходи. Фазові переходи І і ІІ роду. | 4 |
| 4 | Кристали з неспівмірною фазою. Кристалографічний опис неспівмірних структур. Вектор неспівмірної модуляції. Ефект термічної пам’яті. | 4 |
| 5 | Фазові переходи типу діелектрик-метал. | 4 |
| 6 | Застосування сегнетоелектриків і споріднених матеріалів. П’єзоелектричний ефект. Сегнетоелектрична п’єзокераміка. | 8 |
| 7 | Найважливіші характеристики феро- і антиферомагнетиків. Основні напрями застосування феромагнітних матеріалів. | 6 |
| 8 | Технологія отримання і перспективи застосування наноструктурованих фероїків. Мультифероїки | 6 |
|  | Разом | 42 |

10. Методи контролю

Контроль засвоєння матеріалу включає поточний контроль (контрольні роботи і колоквіум за двома змістовими модулями, 2×5 = 10 балів), оцінку відповідей та роботи на  лабораторних заняттях (40 балів) — разом за семестр 50 балів — та залік, що складається з теоретичної частини (20×2 = 40 балів) і перевірки практичних знань (10 балів) — разом 50 балів. Сумарна оцінка, таким чином, виставляється за 100-бальною шкалою.

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Розподіл балів, які отримують студенти (для екзамену)

| Поточне тестування та самостійна робота | Робота на лабораторних | Підсумковий екзамен | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| Змістовий модуль 1 | Змістовий модуль 2 |  |  |  |
| Т1 | Т3 |  |  |  |
| 5 | 5 | 40 | 50 | 100 |

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS

| Оцінка в балах | Оцінка ECTS | Визначення | За національною шкалою |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку | Залік |
| 90–100 | А | Відмінно | Відмінно | Зараховано |
| 81-89 | В | Дуже добре | Добре |  |
| 71-80 | С | Добре |  |  |
| 61-70 | D | Задовільно | Задовільно |  |
| 51-60 | Е | Достатньо |  |  |

12. Методичне забезпечення

1. В.Капустяник, В.Мокрий. Оптико-спектральні методи в науково-технічній експертизі. Практикум.-Л.:Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.-2004.-207 с.

13. Рекомендована література

Базова

1. В.Капустяник, В.Мокрий. Прикладна спектроскопія.-Л.:Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.- 2009.-305 с.

2. Э.Ливер. Электронные спектры неорганических соединений.Т.1.М.:Мир.- 1987.- 407 с.

3. Н.И.Тарасевич, К.А.Семененко, А.Д.Хлыстова. Методи спектрального и химико-спектрального анализа.-М.:Изд. МГУ.-1973.-276 с.

4. В.В.Лебедева. Техника оптической спектроскопии.-М.:Изд. МГУ.- 1986.-352 с.

5. П.Кэри. Применения спектроскопии КР и РКР в биохимии.-М.:Мир.- 1985.-272 с.

6. К.Накамото. ИК спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений.-М.:Мир.-1991.- 536 с.

Допоміжна

1.  Ю.М.Буравлев, И.А.Грикит и др. Методы спектрального анализа металлов и сплавов.-К.:Техника.-1988.-215 с.

2. В.Б.Капустяник. Фізика фероїків з органічним катіоном.-Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.-2006.- 439 с.

14. Інформаційні ресурси

- Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/

- Wikipedia. http://www.wikipedia.org

- http://www.lbl.gov/abc/Contents.html#experiment